# __________________________________________________________________________________________________________

344011,  г. Ростов-на-Дону,                                                                              тел./факс (863) 269-58-40, 269-58-46

пер. Гвардейский, 11 «Б»                                                                                            E-mail: otelsnabug@mail.ru

ip_yashkin@mail.ru

Чехлы «КОТТИ DIGESTER» из полиэфирной ткани (клеенка подкланая) с ПВХ-покрытием

для больниц, санаториев, детских учреждений.

Чехлы для матрасов «КОТТИ» используется в медицинских учреждениях, пансионатах, социальных службах или домашних условиях для подкладывания на кровать, для физиотерапевтических кабинетов (покрытие кушеток), для массажных столов, в хирургии, стоматологии и т.д.

Чехлы «КОТТИ» производятся из отечественной полиэфирной подкладной ткани с ПВХ-покрытием. Используемая полиэфирная ткань "теплая", влагонепроницаемая и, одновременно, газопроницаемая, способствует профилактики пролежней, может успешно применяться для покрытия матрасов хирургических; медицинских и массажных столов; носилок, кушеток; изготовления медицинских ширм и других изделий (фартуки, бахилы, нагрудники и т.д.).

Используемая для пошива чехлов «КОТТИ» полиэфирная ткань, имеет влагонепроницаемый слой, который наносится на прочную полиэфирную основу. Поливинилхлоридное покрытие (ПВХ), обладая отличной теплопроводимостью, очень быстро приобретает температуру тела, и, тем самым, устраняет «эффект холодного прикосновения». Поэтому данную ткань называют "теплой". Отсутствие температурного шока особенно важно, в частности, в педиатрии. Микропористая структура поливинилхлоридное покрытия позволяет придать ткани свойства газопроницаемости. Это свойство способствует профилактики пролежней и трофических проявлений.

Полиэфирная подкладная ткань  имеет Сертификат соответствия № РОСС RU. ИМ25.Н06873 от 24.04.2012 г. , а так же Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05152 .

Цветовая гамма: фисташковый

Технические характеристики ткани

| Наименование | Фактические данные | Нормы по ТУ |
| --- | --- | --- |
| Масса ткани (г/м2) | 390 | 350 +/- 50 |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении, не менее (Н) | 378 | 200 |
| Сопротивление покрытия, циклы, не менее (кЦ) многократному изгибу истирания | 800 800 | 800 800 |
| Водонепроницаемость | водонепроницаемая | Не допускается |
| Метод стерилизации (если применимо) | МУ-287-113 «Методические Указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» п.4.3 ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия» ТУ 2545-002-96625236-2007 «Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием». | Автоклав Паровой при температуре 119,60С и давлении 2 ат |
| Дезинфекция | Многократная дезинфекция ПВХ-покрытия различными дезсредствами, включая 1% раствор хлорамина и 2% вантоцилом. |
| Условия хранения, установленные изготовителем | Хранить при температуре не ниже +50С и не выше + 400C, относительной влажности не более 80% |
| Преимущества медицинских чехлов «КОТТИ»: влагонепроницаемый слой нанесен на прочную тканевую основу; поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие обладает отличной теплопроводностью и быстро приобретает температуру человеческого тела (отсутствие температурного шока особенно важно в педиатрии); микропористая структура ПВХ-покрытия придает клеенке свойства газопроницаемости (это свойство способствует профилактике пролежней и трофических проявлений); возможность многократной дезинфекции ПВХ-покрытия различными дезсредствами срок хранения - 5 лет. . |

# Text boxes

Индивидуальный предприниматель

Яшкин И.В.