МИКС-НАКЛЕЙКА ИЛИ «ЩИТ ФАРАДЕЯ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Современный мир перенасыщен различными техническими устройствами, которые обладают электромагнитным полем (ЭМП) негативно воздействующим на живой организм и в частности человека. Возникает необходимость борьбы с данным явлением.

Если нормой является примерно 8 Герц, то нас порой окружают предметы с показателями и 20, и 28, и 40 Гц. Земля в отдельных регионах наполнена показателями, зашкаливающими за 200 Герц [2].

Исследование свойств ЭМИ (электромагнитных излучений) различной природы позволяют сделать вывод о том, что существует электромагнитные волны (ЭМВ) определенной частоты, которые благотворно действуют на живые объекты. Было сделано предположение, что это вибрации с частотой 8 Гц здоровых участков Земли, совпадающие с альфа-ритмом головного мозга человека. Например, с частотами около 8 Гц звучат целительные колокольные звоны в храмах, кроме того волны аналогичной частоты излучают все «места силы» Земли, курорты, санатории[1].

На основе этой гипотезы была изготовлена Эмикс – наклейка. Данная наклейка изготавливается по Эмикс-технологии и технологии ЭМ-баланс, которая позволяет получать пластиковые изделия, в том числе пленки из ЭМ-пластика. ЭМ-пластик – это специальным образом изготовленный пластик, в состав которого входит измельченная ЭМ-керамика. Технология получения пластика со свойствами микробиологического препарата ЭМ запатентована в России, патент № 66886. Также в состав Эмикс-наклейки входит второй слой, на который мелкодисперсным напылением наносятся кристаллы цеолита. В результате получается материал, которой генерирует ЭМВ частой 8 Гц [2], что является абсолютной нормой для развития жизни всего биологического материала на Земле.

Целью данных исследований было определить свойства Эмикс-наклейки. Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: провести исследование ЭМП (электромагнитное поле) бытовых приборов; изучить влияние Эмикс-наклейки на излучение ЭМП бытовых и офисных электрических приборов. Материалы: Эмикс-наклейка, Регистратор ЭМИ (электромагнитное излучение) DT-1130.

Были проведены исследования основных приборов, которые применяются в повседневной жизни. ЭМИ приборов колеблется в достаточно широком диапазоне от 0 до 1900 мВт/см2.

Далее проводилось исследование, которое заключалось в следующем – мы помещали Эмикс-наклейку между прибором и регистратором ЭМИ и отмечали полное отсутствие регистрируемого поля ЭМИ. В таблице приведены данные эксперимента.

ТАБЛИЦА 1 – ВЛИЯНИЕ ЭМИКС-НАКЛЕЙКИ НА ЭМИ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

|  | Бытовые приборы | ЭМИ в обычном режиме работы | ЭМИ, измеренное через ЭМИКС-наклейку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа энергосберегающая, 20 Вт | 1900 | 0 |
| 2 | Мобильный телефон Nokia 1209 | 1900 | 0 |
| 3 | Печь СВЧ Sumsung CE2974NR | 1900 | 0 |
| 4 | WF роутер TP-LINK TL-WR-84 ND | 1500 | 0 |
| 5 | Чайник Maxwell | 1450 | 0 |
| 6 | Блок питания ноутбука HP630 | 900 | 0 |
| 7 | Морозильная камера Nord | 600 | 0 |
| 8 | Мобильный телефон Effire Astra | 500 | 0 |
| 9 | Мобильный телефон Fly IQ4403 | 0 | 0 |
| 10 | Ноутбук HP630 (при работе от батареи) | 0 | 0 |
| 11 | Печь СВЧ Zelmer | 0 | 0 |
| 12 | Утюг Tefal | 0 | 0 |
| 13 | Холодильник Atlant | 0 | 0 |
| 14 | Электронная книга Effire CityBook 602 | 0 | 0 |

Таким образом, по нашему мнению, экспериментальные исследования наглядно продемонстрировали, что Эмикс-наклейка оказывает на ЭМИ действие подобно «щиту Фарадея» [3], который используется для экранирования аппаратуры от внешних ЭМП.

Исходя из проведенных нами исследований, можно сделать вывод, что применение Эмикс-наклеек ведет к снижению и даже полному блокированию ЭМИ, что можно использовать для в быту для устранения вредоносного воздействия данного вида излучений.

Е. А. ЗУЕВА. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА.  НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – К.ВЕТ.Н., ДОЦЕНТ КАФ. ПРИМ, А. С. НОВАКОВСКИЙ