AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMİYASI

TƏCRÜBƏ-SƏNAYE ZAVODU

Experimental-Industrial Plant of

Azerbaijan National Academy of Sciences

KEYFİYYƏT   SERTİFİKATI

QUALITY CERTIFICATION

Məhsulun adı (name of product): Ağ naftalan yağı   (white naphthalene oil)

Məhsulun hazırlanma tarixi (date of manufacture): 06.12.2017

Miqdarı (quantity): 700 kq

| № | Göstəricilər Indicators | Norma Norm | Fakt Fact | Sınaq üsulları Test Methods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xarici görünüşü Appearance | Şəffaf rəngsiz bircinsli maye Transparent, colorless homogeneous, liquid | Şəffaf rəngsiz bircinsli maye Transparent, colorless homogeneous, liquid | TS AZ 35 36601-246-2016-nın 4.2 |
| 2 | 200С-də sıxlığı, q/sm3, çox olmamalı Density at 20 0C g/cm3, not more than | 860 | 870 | ГОСТ 3900-85 ASTM D4052 |
| 3 | 500С-də kinematik özlülüyü, mm2/s Kinematic viscosity at 50 0C, cSt | 10 | 10 | ГОСТ 33-2000 ASTM D 445 |
| 4 | Açıq butada alışma temperaturu, 0С, aşağı olmamalı Flash point, °C, shouldn’t be less than | 90 | 106 | ГОСТ 4333-87 ASTM D 92 |
| 5 | Aromatik karbohidrogenlərin miqdarı (sulfolaşan) Aromatic hydrocarbon (sulfuric) | absence | absence | ГОСТ 6994-74 DİN 51384-1978 |
| 6 | Qatranların miqdarı Content of tar | absence | absence | TS AZ 35 36601-246-2016-nın 4.3 |
| 7 | Naften karbohidrogenlərin kütlə payı, %-lə, az olmamalı Naphthenic hydrocarbons, %, not less than | 97 | 98 | TS AZ 35 36601-246-2016-nın 4.4 |
| 8 | Turşu ədədi, mq КОН/q, çox olmamalı Acid number, mg KOH / g, not more | absence | absence | ГОСТ 3900-85 ASTM664-11a |
| 9 | Suyun miqdarı, %, çox olmamalı Content of water , %, not more than | absence | absence | ГОСТ 3900-85 ASTM 95 |
| 10 | Suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarı Content of soluble acids and alkalis | absence | absence | ГОСТ 6307-75 ASTM D 664 |

Head of laboratory 						Sakhavat Rustamov

Assistant engineer				 		Chinara Tapdiqli