Описание тканей и наполнителей

Ткань Алова (Alova8000) с мембранным покрытием

Плотность: 195-210 г/м2

Состав: 100% полиэстер

Водоупорность: 8000 мм (ткань выдерживает сильный дождь)

Воздухопроницаемость: 2.4 дм3/м2*сек

Паропроницаемость: 1000 г/м2/24 часа

Ткань Алова представляет собой трикотажное полотно, покрытое с изнаночной стороны влагоотталкивающей паропроницаемой мембранной пленкой. Благодаря этому испарения через мембрану выводятся с поверхности кожи наружу, а с другой стороны мембрана ткани Алова не позволяет проникнуть внутрь воде и холоду.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

морозоустойчивость;

высокие влагоотталкивающие свойства поверхности;

хорошие теплоизоляционные свойства;

высокий уровень комфорта при носке;

высокая износоустойчивость;

мягкая, бархатистая поверхность (ткань не шуршит).

Особенности:

не рекомендуется при длительных экстремальных нагрузках (загонная охота, интенсивные физические нагрузки) из-за ограниченной паропроницаемости.

Ткань Рип-стоп (RipStop)

Состав: 65% полиэстер+35% хлопок

Вес: 220 г/м.кв

Усадка: менее 0,5%

Описание

За счет полиэстера отличные показатели по и стираемости и носкости. За счет хлопка хорошие показатели гигиеничности, приятна на ощупь.

Отличительной особенностью камуфляжа «Рип-стоп» является то, что в структуру ткани добавлена армированая нить, позволяющая ей быть более прочной. Сплетения этих нитей в виде клеточек хорошо видны на ткани.Изделия из ткани «Рип-стоп» практичны и привлекательны. Оптимальное соотношение цены и качества, отличные характеристики ткани. Наряду с повышенными прочностными характеристиками, одежда из тканей «Рип-Стоп»:

обладает хорошей формоустойчивостью

быстро сохнет

сохраняет отличный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Назначение:

в основном используется для силовых структур, а также для спортивной и молодежной одежды.

Искусственная замша

Состав: 100% полиэстер

Плотность: 200-210 г/м2

Водоупорность: пропитка ВО (300-450 мм в.ст.)

Ткань представляет собой тканое полотно из синтетических нитей. На лицевой поверхности ткани имеется ворсовый слой, имитирующий поверхность замши.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

морозоустойчивость;

средняя степень защиты от влаги;

высокий уровень комфорта при носке;

высокая износоустойчивость;

мягкая поверхность (ткань не шуршит).

Особенности:

при длительной эксплуатации (многократная стирка) ухудшаются водоотталкивающие свойства.

Ткань Микрофибра

Плотность: 120-125 г/м2

Состав: 100 % полиэстер

Водонепроницаемость: 8000 мм (ткань выдерживает сильный дождь)

Воздухопроницаемость: 8,0 дм3/м2,сек

Паропроницаемость: 5000 г/м2/24 часа

Ткань Микрофибра представляет собой тканое полотно из синтетических волокон, покрытое с изнаночной стороны влагоотталкивающей паропроницаемой мембранной пленкой. Благодаря этому испарения через мембрану выводятся с поверхности кожи наружу, а с другой стороны мембрана ткани Микрофибра не позволяет проникнуть внутрь воде и холоду.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

морозоустойчивость;

низкий вес;

высокие влагоотталкивающие свойства поверхности;

хорошие телоизоляционные свойства;

высокий уровень комфорта при носке;

высокая износоустойчивость;

мягкая поверхность (ткань не шуршит).

Особенности:

не рекомендуется при длительных экстремальных нагрузках (загонная охота, интенсивные физические нагрузки) из-за ограниченной паропроницаемости.

Флис, ПоларФлис (Fleece, Polar Fleece)

Состав: 100% полиэстер

Вес: 130-350 гр/м2

Флис, Полар Флис - это ворсовое трикотажное полотно. С лицевой стороны применена обработка "антипилинг", препятствующее образованию катышков.

Преимущества:

хорошо сохраняет тепло человеческого тела;

не накапливает и хорошо отводит избыточную влагу;

высокая износоустойчивость;

высокий уровень комфорта при носке;

гипоаллергенен;

не дает усадку при стирке.

Особенности:

не имеет защиты от воды.

Дюспа (Duspa)

Плотность: 120 г/кв.м

Водоупорность: пропитка ВО (300-450 мм в.ст) или PU Milky (1000 мм в.ст.)

Состав: 100% пэ

Ткань Дюспа представляет собой облегченное тканое полотно из синтетических волокон. Имеет хорошую сопротивляемость к растяжению. Широко применяется при производстве спортивной одежды.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

морозоустойчивость;

низкий вес;

средняя степень защиты от влаги;

высокий уровень комфорта при носке;

мягкая поверхность (ткань не шуршит).

Особенности:

при длительной эксплуатации (многократная стирка) ухудшаются водоотталкивающие свойства.

Полофлис (Polofleece)

Состав: 100% полиэстер

Плотность: 240 г/м2

Водоупорность: пропитка ВО (300-450 мм в.ст.)

Ткань Полофлис представляет собой тканое полотно из синтетических волокон Дюспа, дублированное с изнаночной стороны флисом.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

морозоустойчивость;

хорошие теплоизоляционные свойства;

средняя степень защиты от влаги;

изнаночная сторона ткани (флис) приятна к телу, что позволяет создавать изделия без подкладки;

высокий уровень комфорта при носке;

мягкая поверхность (ткань не шуршит).

Особенности:

при длительной эксплуатации (многократная стирка) ухудшаются водоотталкивающие свойства.

Дуплекс (Duplex)

Состав: 100% полиэстер

Плотность: 160г/м2

Водоупорность: пропитка ВО (300-450 мм в.ст.)

Ткань Дуплекс представляет собой тканое полотно из синтетических волокон Дюспа, дублированное с изнаночной стороны трикотажным полотном.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

морозоустойчивость;

средняя степень защиты от влаги;

изнаночная сторона ткани (трикотаж) приятна к телу, что позволяет создавать изделия без подкладки;

высокий уровень комфорта при носке;

мягкая поверхность (ткань не шуршит).

Особенности:

при длительной эксплуатации (многократная стирка) ухудшаются водоотталкивающие свойства.

Ткань Оксфорд (Oxford)

Плотность: 105-110 г/м2

Водоупорность: 1000 мм в.ст.

Состав: 100% полиэстер

Ткань Оксфорд представляет из себя прочный тканый материал из синтетических нитей. Отличительная особенность -нить утка толще нити основы. За счет этого достигается высокая поверхностная плотность ткани. Водоотталкивающие свойства обеспечиваются за счет нанесения PU (полиуретан) покрытия. Такое покрытие не только отталкивает воду, но и препятствует проникновению грязи между волокнами.

Преимущества:

хорошая ветрозащита;

высокие влагоотталкивающие свойства поверхности;

высокая износоустойчивость;

легкость.

Особенности:

низкая термостойкость;

ткань шуршит.

Ткань Оксфорд СВ (Oxford-SV)

Плотность: 220-240 г/м2

Водоупорность: 100% водонепроницаемый

Состав: 100% полиэстер

В ткани Оксфорд СВ пропитка из полиуретана заменена на нанесение PVC (поливинилхлорид) покрытия. За счет этого достигается 100% водо- и воздухонепроницаемость.

Преимущества:

100% ветрозащита

100% водонепроницаемость

высокая износоустойчивость

Особенности:

низкая термостойкость

ткань шуршит

не рекомендуется при длительных экстремальных нагрузках (загонная охота, интенсивные физические нагрузки) из-за полной паронепроницаемости

Ткань Таффета (Taffeta)

Состав: 100% полиэстер

Плотность: 50 гр/м2

Подкладочные ткани Таффета прочные, легкие, обладают низкой гигроскопичностью, практически не растягиваются при намокании, обладают отличными воздухообменными свойствами, гипоаллергенны.

Сетка трикотажная

Сетки трикотажные или трикотажное полотно используются для производства спортивной одежды – маек, футболок и для спортсменов различных видов игрового спорта. Трикотажные сетки этой группы отлично проводят влагу, быстро сохнут, очень прочны. Изделия из такого трикотажа практически не мнутся, прекрасно сохраняют форму в процессе носки, отлично восстанавливают форму, удобны и комфортны, просты в уходе - замечательно отстирываются как машинной, так и ручной стиркой, не требуют глажки.

Ткань смесовая

Плотность: 120-210г/м2

Состав: от 20% до 49% хлопка: от 51% до 80% полиэфира

Водоупорность: пропитка ВО (300-450 мм в.ст.)

Современные смесовые ткани представляют собой сочетание натуральных и синтетических нитей полотняного или саржевого переплетения. Нити синтетической основы придают ткани высокие физико-механические свойства, а хлопок гарантирует комфорт и хорошие гигиенические показатели.

Преимущества:

хорошо пропускает воздух;

быстро сохнет;

высокая износоустойчивость;

высокий уровень комфорта при носке.

Особенности:

при длительной эксплуатации (многократная стирка) ухудшаются водоотталкивающие свойства.

Ткань Таслан (Taslan)

Состав: 100% полиэфир

Вес: 150-240 гр/м2

Легкий, прочный материал, устойчив к трению, многократным изгибам и воздействию ультрафиолета. Хорошо защищает от ветра и влаги. Имеет отличный внешний вид

Хлопчатобумажные ткани

Состав: 100% хлопок

Вес: 136-260 гр/м2

Преимущества:

гигиеничность;

высокий уровень комфорта при носке.

Особенности:

быстро впитывает влагу;

долго сохнет.

Ткань «Восток»

Состав: 100% полиэфир

Плотность: 160г/м2

Ткань репсового переплетения с ВО пропиткой.

Утеплители

Синтепон

Синтепон делится на два вида: старый (плотный) и новый (полый). Оба изготавливаются из полиэфирных волокон. Скрепление волокон между собой осуществляется термическим способом. Раньше синтепон укладывали параллельными слоями. Из-за этого у него были весьма низкие показатели по сбережению тепла и проводимости влаги. Сейчас плотный синтепон (толстый, клеевой) используется только в дешевых изделиях. В новом синтепоне волокна не склеены, а как бы держатся друг за друга с помощью силиконовых игл. Такой утеплитель более долговечен, не теряет форму. Но все-таки синтепон продолжает уступать современным выдумкам. После воздействия пота и стирки он теряет до половины толщины. И для холодной зимы он не пригоден – максимум, для температуры до -10°. Уход: стирать при 30°C, используя только мягкие порошки, не содержащие отбеливающие реагенты; не замачивать и не отбеливать.

Состав: 100% полиэстер

Плотность: 150-200 г/м2

Синтепон — лёгкий, объемный, упругий нетканый материал, в котором смесь попиэфирных волокон скрепляется иглопробивным, клеевым (эмульсионным) или термическим способом. Преимущества синтепона заключаются в лёгкости, хороших теплозащитных свойствах и малом весе. Синтепоны используют для всех видов утеплённой одежды, в том числе детской.

Тинсулейт

Считается одним из лучших утеплителей на данный момент, по своим термосберегающим свойствам равен пуху. Состоит из очень тонких волокон, великолепно удерживающих тепло, комбинезоны и куртки на тинсулейте – легкие, тонкие и теплые. Не деформируется при стирке, способен согреть при сильных морозах при условии, что человек двигается, желательно активно. Одежду на тинсулейте шьют для спортсменов, нефтяников, альпинистов. Обычно одежда на тинсулейте стоит недешево. Допустимый температурный режим для тинсулейта: до -30°. Уход: машинная стирка с отжимом при 40°.

Холлофайбер, файберскин, файбертек, полифайбер, изософт…

Синтетические утеплители, произведенные из волокон, имеющих форму шариков, пружин и т.д. Шарики, спирали или пружины не сообщаются между собой и содержат полости, поэтому изделие хорошо держит форму. Одежда с холлофайбером или файбертеком стоит не очень дорого, получается соотношение цена-качество: за небольшую цену вы покупаете хороший комбинезон, который способен выдержать морозы до -25°.

Бессмысленно сравнивать одежду на изософте или холлофайбере: у них практически одинаковые характеристики в плане сохранения тепла. Уход: машинная стирка с отжимом при 40°.

Пух «Космо-терм» (Cosmo-term)

Состав: 100% попиэфир

Пух «Космо-терм» состоит из пустотелых полиэфирных волокон, скрученных в форме пружин. Структура пуха существенно отличается от структуры синтепона (у синтепона волокна не пустотелые, а заполненные, и скреплены, как правило, клеевым или иглопробивным способом). За счёт пустотелости волокон утеплитель "Космо-терм" обеспечивает лучшую теплоизоляцию и меньше слёживается. Пух обеспечивает красивые формы, возможность длительной эксплуатации, является экологически чистым и нетоксичным, не впитывает влагу и запахи, не поддерживает горение. Это достигается благодаря спиральной форме волоска (вид спиральной пружины), которая позволяет изделию сохранять свою форму и легко восстанавливать ее.

Натуральные утеплители

Гусиный пух

Корифей среди утеплителей. Легкий, долговечный, выдерживает сильные морозы, восстанавливает форму после сминаний. Пух водоплавающих птиц имеет природную смазку, она не дает влаге впитываться. Самый лучший пух: гагачий, потом идет гусиный. Одежда на утином пуху самая дешевая и не предназначена для морозов. Правильно сшитая и подбитая натуральным пухом вещь весит не более полукилограмма и в свернутом виде запросто помещается в стандартный полиэтиленовый пакет. К сожалению, пух является очень аллергичным материалом, идеальной средой для размножения клещей. Одежда на пуху долго сушится. Если вы покупаете пуховый комбинезон для нашей русской зимы (не для переезда на север) – помните, что активному человку на улице в нем совершенно точно будет жарко при температуре выше -15°.

Уход

Чтобы изделие дольше сохраняло свой внешний вид, реже прибегайте к полной стирке изделия. Рекомендуется стирка в мягком режиме, средством без отбеливателя при температуре 30°. Допускается стирка машиной. После стирки сразу высушивайте и «разбивайте» кармашки с пухом, чтобы он не свалялся. Нельзя гладить. Рекомендуется только машинная сушка в течение нескольких часов при низких температурах.

Шерсть

Или, так называемая овчина. Очень долговечный, износостойкий материал. Микробы не любят шерсть, поэтому она считается гипоаллергенным утеплителем. Прекрасно удерживает тепло до -25°.

Уход

Одежда с овчинкой может деформироваться от стирок, поэтому ее лучше сдавать в химчистку.